附件7：评分标准

| 序号 | 评分项目 | 要求 | 类别 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金相图像质量 （70分） | 组织正确与清晰度 （40分） | 组织看不清 | 0～5分 |
|  |  |  | 可以辨别组织、组织较正确 | 6～20分 |
|  |  |  | 组织比较清晰、组织正确 | 21～35分 |
|  |  |  | 组织很清晰、组织正确 | 36～40分 |
|  |  | 划痕 （20分） | 划痕粗大且很多 | 0～5分 |
|  |  |  | 划痕数量中等 | 6～13分 |
|  |  |  | 划痕很少或没有 | 14～20分 |
|  |  | 假象 （10分） | 假象严重程度 （没有假象得满分10分） | 0～10分 |
| 2 | 样品表面质量 （15分） | 宏观划痕及样品清洁程度 （8分） | 污迹、坑点、宏观划痕多 | 0～3分 |
|  |  |  | 污迹、坑点、宏观划痕中等 | 4～6分 |
|  |  |  | 污迹、坑点、宏观划痕少或没有 | 7～8分 |
|  |  | 观察面平整度 （5分） | 有明显坡面 | 0～2分 |
|  |  |  | 坡面小基本平整 | 3～4分 |
|  |  |  | 很平整 | 5分 |
|  |  | 样品磨面倒角 （2分） | 目测、视倒角质量给分 [标准倒角为（0.5~1）mm 45] | 0~2分 |
| 3 | 操作规范* （15分） | 引导学生良好操作习惯 | 磨制操作 | 0~5分 |
|  |  |  | 抛光及腐蚀操作 | 0~5分 |
|  |  |  | 显微镜操作 | 0~5分 |

* “操作规范”部分评分办法

（1）现场评分的主要依据为《全国大学生金相技能大赛制样通用操作规程》，现场评委将对选手在操作过程中出现的违反操作规程的行为进行记录并提出扣分建议。比赛结束后，所有现场 评委在评审委员会副主任委员主持下，根据记录的比赛情况进行讨论，确定每一位选手的现场操作得分。

（2）现场操作扣分标准 (按预磨、抛光及腐蚀、显微镜观察三个环节分别评定；每一环节出现以 下每类情况只扣分一次)：

①可能导致身体受到伤害的操作（如用手直接接触腐蚀液、机磨时样品放置位置不正确、样品飞出等）扣3分；

②可能导致设备、仪器损坏的操作（如机磨时不加水、湿手操作显微镜等）扣2分；

③可能导致耗材、能源等不合理消耗的操作（如抛光膏加注过多、未及时关闭设备电源等）扣1分；

④不良操作习惯（如操作结束后未收拾工作台面、耗材随手乱扔等） 扣 1 分。

（3）与现场操作相关的其他扣分 ：

①预磨、抛光及腐蚀、显微镜观察是现场操作必须完成的三个环节，缺少任何一个环节扣5分；

②比赛过程中占用他人工位，根据对他人操作的影响程度大小扣 1 ~ 3 分；

③比赛过程中丢失样品，每一次扣 3 分；

④选手在刻有编号的端面上进行磨制导致样品编号无法识别的，成绩计为零分；

⑤在工作人员宣布比赛结束后仍未停止操作并离开工位的，样品不再送交评委评分，选手 成绩记为零分。

五、注意事项

1．选手可以自由选择手磨(干磨)或机磨(湿磨)甚至机磨加手磨的混合方式对样品进行粗磨和细磨；选手可以用水磨砂纸进行手磨，也可以用干磨砂纸上进行机磨。因条件所限，比赛期间不允许在加水条件下进行手磨或在不加水条件下进行机磨。

2．每位选手最多只能选择6张金相砂纸。进入磨样室后，选手不得要求补领或换领砂纸。

3．抛光布由工作人员在赛前统一安装。比赛过程中，如因操作不当等原因导致抛光布破损，选手可向工作人员申请更换抛光布，但不另行补时(不扣分)。

4．样品经抛光、浸蚀后，需进行清洗烘干后方可使用显微镜观察。

5．比赛过程中样品丢失，可以申请领用新样品继续比赛，但不另行补时(需扣分)。

6．选手不得携带任何自备的辅助实验工具(包括耗材、器皿等) 进入赛场。